0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆

本产品适用于交流额定电压0.6/1kv的线路中,供输、配电能用。 生产执行标准 GB/T12706.1等同采用国际电工委员会IEC60502。 使用特点 1. 电缆导体长期允许工作温度不超过70℃； 2. 短路时（最长持续时间不超过5秒），电缆导体的最高温度不超过160℃； 3. 敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。

电缆的型号、名称及适用场合

| 型号 | 名 称 | 适用场合 |
| --- | --- | --- |
| 铜 Cu | 铝 Al |  |  |
| VV | VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中，电缆不能承受机械外力作用。 |
| VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 敷设在地下，电缆能承受一定的机械外力作用，但不能承受大的拉力。 |

型号、芯数、标称截面

| 型 号 | 芯 数 | （标称截面）mm2 |
| --- | --- | --- |
| 铜 Cu | 铝 Al |  |  |
| VV -- VV22 | -- VLV VLV22 | 1 | 1.5~400 2.5~400 10~400 |
| VV -- VV22 | -- VLV VLV22 | 2 | 1.5~185 2.5~185 4~185 |
| VV -- VV22 | -- VLV VLV22 | 3 | 1.5~300 2.5~300 4~300 |
| VV VV22 | VLV VLV22 | 4 | 4~240 4~240 |
| VV VV22 | VLV VLV22 | 3+1 | 4~300 4~300 |

注：本公司也可以根据客户需要，提供五芯结构电缆产品

导电线芯直流电阻

| 标称截面 (mm2) | 20℃直流电阻 ≤Ω/km | 标称截面 (mm2) | 20℃直流电阻 ≤Ω/km |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铜 Cu | 铝 Al |  | 铜 Cu | 铝 Al |
| 1.5 | 12.1 | -- | 70 | 0.268 | 0.443 |
| 2.5 | 7.41 | 12.1 | 95 | 0.193 | 0.320 |
| 4 | 4.61 | 7.41 | 120 | 0.153 | 0.253 |
| 6 | 3.08 | 4.61 | 150 | 0.124 | 0.206 |
| 10 | 1.83 | 3.08 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
| 16 | 1.15 | 1.91 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
| 25 | 0.727 | 1.20 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
| 35 | 0.524 | 0.868 | 400 | 0.0470 | 0.0778 |
| 50 | 0.387 | 0.641 | -- | -- | -- |

电缆近似外径及近似重量

单芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆（0.6/1kV）

| 芯数x标称截面 (mm2) | 非铠装电缆 | 钢带铠装电缆 |
| --- | --- | --- |
|  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 电缆近似外径 r (mm) | 电缆近似重量(kg/km) |
|  |  | VV | VLV |  | VV22 | VLV22 |
| 1 x1.5 | 6.1 | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 1 x2.5 | 6.5 | 62 | 47 | -- | -- | -- |
| 1 x 4 | 7.4 | 87 | 63 | -- | -- | -- |
| 1 x 6 | 8.0 | 110 | 75 | -- | -- | -- |
| 1 x 10 | 9.4 | 166 | 96 | 13.3 | 346 | 270 |
| 1 x 16 | 10.4 | 234 | 133 | 14.5 | 432 | 331 |
| 1 x25 | 12.1 | 345 | 186 | 16.4 | 574 | 414 |
| 1 x 35 | 13.2 | 450 | 229 | 17.4 | 692 | 475 |
| 1 x 50 | 14.7 | 585 | 276 | 18.5 | 863 | 553 |
| 1 x 70 | 16.5 | 800 | 366 | 20.3 | 1133 | 700 |
| 1 x 95 | 18.9 | 1065 | 475 | 22.5 | 1432 | 844 |
| 1 x120 | 20.2 | 1328 | 586 | 24.0 | 1705 | 962 |
| 1 x 150 | 21.4 | 1600 | 702 | 25.7 | 2044 | 1120 |
| 1 x 185 | 24.3 | 1990 | 850 | 28.0 | 2438 | 1296 |
| 1 x 240 | 27.1 | 2546 | 1060 | 32.0 | 3057 | 1570 |
| 1 x 300 | 29.8 | 3140 | 1292 | 35.0 | 3926 | 2070 |
| 1 x 400 | 33.0 | 4127 | 1651 | 38.8 | 5084 | 2608 |

两芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆（0.6/1kV）

| 芯数x标称截面(mm2) | 非铠装电缆 | 钢带铠装电缆 |
| --- | --- | --- |
|  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) |
|  |  | VV | VLV |  | VV22 | VLV22 |
| 2 x 1.5 | 10.4 | 118 | -- | -- | -- | -- |
| 2 x 2.5 | 11.3 | 151 | 118 | -- | -- | -- |
| 2 x 4 | 13.0 | 210 | 159 | 16.6 | 424 | 374 |
| 2 x 6 | 14.1 | 263 | 192 | 17.7 | 494 | 425 |
| 2 x 10 | 16.8 | 394 | 242 | 20.3 | 665 | 497 |
| 2 x 16 | 18.8 | 541 | 334 | 22.4 | 845 | 638 |
| 2 x 25 | 22.3 | 794 | 468 | 25.9 | 1154 | 827 |
| 2 x 35 | 24.5 | 1037 | 585 | 28.5 | 1436 | 982 |
| 2 x 50 | 20.6 | 1236 | 592 | 24.2 | 1580 | 940 |
| 2 x 70 | 22.7 | 1647 | 745 | 26.5 | 2210 | 1302 |
| 2 x 95 | 25.8 | 2189 | 966 | 30.0 | 2800 | 1530 |
| 2 x 120 | 28.5 | 2640 | 1144 | 34.0 | 3400 | 850 |
| 2 x 150 | 32.0 | 3280 | 1410 | 37.2 | 4150 | 2198 |
| 2 x 185 | 35.4 | 4006 | 1703 | 41.3 | 5025 | 2592 |

三芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆0.6/1kV

| 芯数x标称截面 (mm2) | 非铠装电缆 | 钢带铠装电缆 |
| --- | --- | --- |
|  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) |
|  |  | VV | VLV |  | VV22 | VLV22 |
| 3 x 1.5 | 10.9 | 142 | -- | -- | -- | -- |
| 3 x 2.5 | 11.9 | 187 | 139 | -- | -- | -- |
| 3 x 4 | 13.7 | 264 | 189 | 17.3 | 489 | 413 |
| 3 x 6 | 14.8 | 335 | 226 | 18.5 | 578 | 472 |
| 3 x 10 | 17.6 | 514 | 290 | 21.4 | 801 | 560 |
| 3 x 16 | 19.9 | 729 | 418 | 23.6 | 1058 | 743 |
| 3 x 25 | 23.7 | 1085 | 596 | 27.5 | 1470 | 979 |
| 3 x 35 | 26.2 | 1430 | 748 | 30.5 | 2148 | 1370 |
| 3 x 50 | 26.5 | 1820 | 839 | 31.5 | 2457 | 1489 |
| 3 x 70 | 29.1 | 3982 | 1080 | 34.7 | 3122 | 1768 |
| 3 x 95 | 33.6 | 950 | 1418 | 38.4 | 4055 | 2218 |
| 3 x 120 | 37.0 | 3982 | 1747 | 41.5 | 4925 | 2606 |
| 3 x 150 | 40.7 | 4950 | 2135 | 46.8 | 6050 | 3154 |
| 3 x 185 | 45.0 | 6156 | 2610 | 50.9 | 7299 | 3721 |
| 3 x 240 | 50.6 | 7886 | 3308 | 56.5 | 9223 | 4584 |
| 3 x 300 | 55.0 | 9647 | 4059 | 61.7 | 11022 | 5423 |

四芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆(0.6/1kV)

| 芯数x标称截面 (mm2) | 非铠装电缆 | 钢带铠装电缆 |
| --- | --- | --- |
|  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量 (kg/km) |
|  |  | VV | VLV |  | VV22 | VLV22 |
| 4 x 4 | 15.0 | 332 | 231 | 18.8 | 581 | 480 |
| 4 x 6 | 16.2 | 430 | 270 | 20.4 | 703 | 551 |
| 4 x 10 | 19.7 | 641 | 393 | 23.2 | 891 | 637 |
| 4 x 16 | 22.0 | 902 | 499 | 26.0 | 1175 | 771 |
| 4 x 25 | 26.5 | 1438 | 766 | 30.5 | 1998 | 1347 |
| 4 x 35 | 29.7 | 1815 | 919 | 34.8 | 2585 | 1660 |
| 4 x 50 | 30.4 | 2380 | 1091 | 35.0 | 3100 | 1819 |
| 4 x 70 | 33.8 | 3202 | 1398 | 38.9 | 4039 | 2228 |
| 4 x 95 | 38.8 | 4300 | 1860 | 44.0 | 5200 | 2800 |
| 4 x 120 | 42.5 | 5269 | 2186 | 48.7 | 6400 | 3320 |
| 4 x 150 | 46.7 | 6554 | 2748 | 52.8 | 7806 | 3958 |
| 4 x 185 | 51.9 | 8090 | 3365 | 57.9 | 9442 | 4700 |
| 4 x 240 | 60 | 10410 | 4490 | 64.0 | 11580 | 5660 |

(3+1) 芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆（0.6/1kV ）

| 芯数x标称截面 (mm2) | 非铠装电缆 | 钢带铠装电缆 Steel Tape-armored Cable |
| --- | --- | --- |
|  | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 电缆近似外径 (mm) | 电缆近似重量(kg/km) |
|  |  | VV | VLV |  | VV22 | VLV22 |
| 3 x 4+1 x 2.5 | 14.5 | 310 | 215 | 18.1 | 543 | 447 |
| 3 x 6+1 x 4 | 16.1 | 403 | 268 | 19.7 | 661 | 526 |
| 3 x 10+1 x 6 | 8.9 | 600 | 363 | 22.6 | 894 | 625 |
| 3 x 16+1 x 10 | 21.6 | 858 | 505 | 25.4 | 1195 | 807 |
| 3 x 25+1 x 16 | 25.5 | 1315 | 693 | 29.0 | 1679 | 1082 |
| 3 x 35+1 x 16 | 27.6 | 1645 | 834 | 31.7 | 2243 | 1458 |
| 3 x 50+1 x 25 | 30.4 | 2124 | 996 | 35.4 | 2867 | 1736 |
| 3 x 70+1 x 35 | 34.2 | 2867 | 1285 | 39.3 | 3698 | 2099 |
| 3 x 95+1 x 50 | 39.2 | 3824 | 1664 | 44.3 | 4796 | 2636 |
| 3 x 120+1 x 70 | 42.5 | 4784 | 2060 | 48.8 | 5900 | 3129 |
| 3 x 150+1 x 70 | 46.0 | 5790 | 2473 | 51.0 | 6921 | 3623 |
| 3 x 185+1 x 95 | 51.6 | 7164 | 3050 | 57.5 | 8437 | 4369 |
| 3 x 240+1 x 120 | 57.8 | 9414 | 3842 | 64.0 | 11163 | 5586 |
| 3 x 300+1 x 150 | 63.0 | 11749 | 4920 | 70 | 13465 | 6445 |

电缆载流量（0.6/1kv） 0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套铠装电力电缆在空气中和地下敷设长期连续负荷载流量： 适用电缆型号：VV22、VLV22； 导电线芯最高允许工作温度：70℃， 周围环境温度：30℃ 土壤温度25℃，土壤热阻系数：1.2℃.m/w，其载流量如下表

| 截面 (mm2) | 长期连续负荷允许载流量 (A) |
| --- | --- |
|  | 在空气中 | 在地下 |
|  | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯及3+1芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯及3+1芯 |
|  | 铜芯 Cu | 铝芯 Al | 铜芯 Cu | 铝芯 Al | 铜芯 Cu | 铝芯 Al | 铜芯 Cu | 铝芯 Al | 铜芯 Cu | 铝芯 Al | 铜芯 Cu | 铝芯 Al | 铜芯 Cu | 铝芯 Al | 铜芯 Cu | 铝芯 Al |
| 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 82 111 143 175 223 276 334 387 445 509 615 700 832 | 64 85 111 138 175 212 260 297 345 398 477 541 641 | 37 48 67 91 122 143 180 217 | 29 37 52 70 92 111 138 170 | 32 40 57 77 102 122 154 191 233 270 313 360 424 477 | 24 32 45 60 80 95 122 148 180 207 244 281 334 371 | 29 39 52 70 94 119 149 184 226 260 301 345 | 23 29 40 54 73 92 115 141 174 201 231 266 | 101 132 175 212 260 307 371 424 483 541 636 721 828 | 78 104 132 164 201 238 286 339 375 419 493 557 647 | 45 56 77 102 125 148 181 220 | 35 43 59 79 97 115 140 170 | 38 47 65 87 109 130 160 195 229 262 299 334 386 445 | 29 37 50 66 84 100 123 150 176 201 229 257 298 350 | 36 46 61 81 106 134 163 196 234 267 301 338 | 27 36 47 62 82 103 125 151 181 206 231 261 |

交货长度 按合同要求长度交货，长度计量误差为±0.5％。

# Text boxes

Power Cables

Power Cables